|  |  |
| --- | --- |
|  | АО «Боровичский комбинат строительных материалов»**174409,** **Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 38****тел. (81664) 4-82-64, факс (81664) 4-82-66****Е-mail:brickred@mail.ru Сайт:www.bksm.net****ПРАЙС-ЛИСТ 04 апреля 2016 года** |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка** | **Характеристика** | **Вес**кг/шт | **Упаковка**шт | **Цены с НДС**руб/шт |
| ***Кирпич полнотелый***  |  |  |  |
| **Кирпич ПЕЧНОЙ** **полнотелый одинарный** **с 3-х сторонней фаской****Размер 250х120х65 мм** | **М-200** | **плотность:****2000 кг/м3****теплопроводность:****0,59 Вт/м˚С****морозостойкость:****50 циклов****водопоглощение: 9-11%** | **3,7** | **400** | **13-45** |
| **Кирпич РЯДОВОЙ полнотелый одинарный гладкий****Размер 250х120х65 мм** | **М-150** | **3,6** | **400** | **12-98** |
| ***Кирпич пустотелый лицевой*** |
| **Кирпич лицевой пустотелый****одинарный гладкий,****Цвет: персик****размер 250х120х65 мм** | **М-150** | **плотность: 1300 кг/м³****теплопроводность:****0,43 Вт/м˚С****морозостойкость:****100 циклов****водопоглощение: 8%** | **2,5** | **480** | **12-00** |
| **Кирпич лицевой пустотелый****утолщенный гладкий,** **Цвет: персик****размер 250х120х88 мм** | **М-150** | **3,3** | **352** | **14-50** |
| ***Кирпич пустотелый рядовой*** |  |  |
| **Кирпич рядовой пустотелый****одинарный рифленый, 1NF****размер 250х120х65 мм** | **М-150** | **плотность: 1300 кг/м³****теплопроводность:****0,43 Вт/м˚С** | **2,5** | **480** | **9-50** |
| **Кирпич рядовой пустотелый****утолщенный рифленый, 1.4NF****размер 250х120х88 мм** | **М-150** | **морозостойкость:****100 циклов****водопоглощение: 8%** | **3,3** | **352** | **12-00** |
| **Камень рядовой пустотелый****двойной 2,1 NF поризованный,** **размер 250х120х140 мм** | **М-150** | **плотность: 1000 кг/м³****теплопроводность:****0,19 Вт/м˚С****морозостойкость:****100 циклов****водопоглощение: 9%** | **3,8** | **280** | **19-50** |
| ***Кирпич огнеупорный*** |
| **Кирпич огнеупорный ШБ-5** **размер 230х114х65 мм** | **огнеупорность:****не менее 1580 0 С** | **3,3** | **350** | **43-00** |
| **Кирпич огнеупорный ШБ-8** **размер 250х124х65 мм** | **4,0** | **297** | **48-00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **crt** | **Продукция сертифицирована** **Сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н16748, выпускается в соответствии с ГОСТ 530-2012****Орган сертификации ООО "ПромТест"** |