|  |  |
| --- | --- |
|  | АО «Боровичский комбинат строительных материалов»  **174409,** **Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 38**  **тел. (81664) 4-82-64, факс (81664) 4-82-66**  **Е-mail:brickred@mail.ru Сайт:www.bksm.net**  **ПРАЙС-ЛИСТ 04 апреля 2016 года** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка** | | **Характеристика** | **Вес**  кг/шт | **Упаковка**  шт | | | | **Цены с НДС**  руб/шт | |
| ***Кирпич полнотелый*** | | | | | |  | |  | |  |
| **Кирпич ПЕЧНОЙ**  **полнотелый одинарный**  **с 3-х сторонней фаской**  **Размер 250х120х65 мм** | | **М-200** | **плотность:**  **2000 кг/м3**  **теплопроводность:**  **0,59 Вт/м˚С**  **морозостойкость:**  **50 циклов**  **водопоглощение: 9-11%** | **3,7** | **400** | | | | **13-45** | |
| **Кирпич РЯДОВОЙ полнотелый одинарный гладкий**  **Размер 250х120х65 мм** | | **М-150** | **3,6** | **400** | | | | **12-98** | |
| ***Кирпич пустотелый лицевой*** | | | | | | | | | | |
| **Кирпич лицевой пустотелый**  **одинарный гладкий,**  **Цвет: персик**  **размер 250х120х65 мм** | | **М-150** | **плотность: 1300 кг/м³**  **теплопроводность:**  **0,43 Вт/м˚С**  **морозостойкость:**  **100 циклов**  **водопоглощение: 8%** | **2,5** | **480** | | | | **12-00** | |
| **Кирпич лицевой пустотелый**  **утолщенный гладкий,**  **Цвет: персик**  **размер 250х120х88 мм** | | **М-150** | **3,3** | **352** | | | | **14-50** | |
| ***Кирпич пустотелый рядовой*** | | | | | |  |  | | | |
| **Кирпич рядовой пустотелый**  **одинарный рифленый, 1NF**  **размер 250х120х65 мм** | | **М-150** | **плотность: 1300 кг/м³**  **теплопроводность:**  **0,43 Вт/м˚С** | **2,5** | **480** | | | | **9-50** | |
| **Кирпич рядовой пустотелый**  **утолщенный рифленый, 1.4NF**  **размер 250х120х88 мм** | | **М-150** | **морозостойкость:**  **100 циклов**  **водопоглощение: 8%** | **3,3** | **352** | | | | **12-00** | |
| **Камень рядовой пустотелый**  **двойной 2,1 NF поризованный,**  **размер 250х120х140 мм** | | **М-150** | **плотность: 1000 кг/м³**  **теплопроводность:**  **0,19 Вт/м˚С**  **морозостойкость:**  **100 циклов**  **водопоглощение: 9%** | **3,8** | **280** | | | | **19-50** | |
| ***Кирпич огнеупорный*** | | | | | | | | | | |
| **Кирпич огнеупорный ШБ-5**  **размер 230х114х65 мм** | | **огнеупорность:**  **не менее 1580 0 С** | | **3,3** | **350** | | | | **43-00** | |
| **Кирпич огнеупорный ШБ-8**  **размер 250х124х65 мм** | | **4,0** | **297** | | | | **48-00** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **crt** | **Продукция сертифицирована**  **Сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н16748, выпускается в соответствии с ГОСТ 530-2012**  **Орган сертификации ООО "ПромТест"** |